Vysoce výkonná řezná a mazací kapalina EP bez obsahu chlóru pro obrábění kovů

Cut 2000

- Při působení tlaku a tepla vytvoří kluzný film s velmi nízkým součinitelem tření. Současné uhlazení třecích ploch snižuje opotřebení a speciální zpomalovače koroze navíc vytvoří vynikající ochranu proti korozi.

- Používá se při obrábění kovů u závitování, hlubokého tažení, ražení, tažení, zkružování, stlačování, ohýbání, protahování, vystružování, zapouštění, rýhování a jako adhezní prostředek.

- Je vynikající jako řezný olej.

- Používá jako mazací prostředek EP všude tam, kde nestačí běžné minerální oleje.

- Stupeň účinnosti strojů a trvanlivost nástrojů se výrazně zvyšují.

Cut 2000 Vám poskytne znatelné výhody a užitek:

Hospodárně		Rychlé a bezproblémové zpracování snižuje prostoje strojů a mzdové náklady. Díky snížení koeficientu tření navíc dochází ke snížení množství výrobního odpadu.

S nízkými náklady		Vysoká hospodárnost díky malému použitému množství, vysoká povrchová efektivita, vysoká životnost nástrojů.

Snadno pro uživatele	Cílené zpracování i na obtížně přístupných místech díky praktickému aerosolovému rozprašovači.

Technické údaje

| Hustota při 20°C 1,01 | Viskozita při 20°C 430 mm2/s |
| --- | --- |
| Bod vzplanutí 175°C | Zápach slabě olejový |
| Korozní zkouška CU DIN-ISO 2160 | známka 4 (0 = bez napadení) |

Pozor: Protože snižuje koeficient tření, nesmí být Cut 2000 používán v třecích spojkách nebo třecích převodech.