Neutrální, solí prosté kapalné čistidlo pro použití ve vysokotlakém přístroji

hebrolan SRN 600 H

- Je určeno na odmašťování všech kovů, jako například ocelí, pozinkované oceli, ušlechtilých ocelí, barevných kovů a hliníkových slitin, jakož  všech tvrdých materiálů.

- Díky hydrofobnímu efektu mohou být i na barevných kovech ponechány kapky, protože ředicí složka rychle zteče pryč.

Koncentrace: 			0,5 – 2%

Teplota:				40 - 70°C

Doba úpravy:			1 až 10 minut

Tlak ostřikování			1 – 2 bar

Doplňování kapaliny (zásobní nádrž)

Zásobní nádrž doplníme vodou; přičerpáme přídavek hebrolan SRN 600 H  v odpovídajícím množství; hned potom nádrž zahřejeme na pracovní teplotu.

hebrolan SRN 200 K   Vám přinese zřetelné výhody a užitek

Hospodárnost			Podstatně nižší náklady na odmašťování díky vysoké

účinnosti hydrofobních přísad, což umožňuje ponechání

bez osušování.

Šetrnost k životnímu prostředí	Nízká koncentrace a teplota lázně je příznivá pro životní

prostředí (účinnost pod 40°C teploty lázně).

Bezpečnost				Nevznikají žádné zdraví škodlivé páry.

Žádné zdravotní riziko.

Obsahuje látky:

neionogenní tensidy (15 až 30%)

# Text boxes

Ein Unternehmen der Chemetall

Chemie und Service

im Sinne der Umwelt