Neutrální, solí prosté čistidlo pro zařízení pro odmašťování ponorem

Hebrolan TUN 500 H

- Je určeno k odmašťování všech kovů, zejména mosazi, ale i ocelí, zinkované oceli, ušlechtilé oceli, také barevných kovů a hliníku, jakož i všech tvrdých materiálů.

- Je určen pro použití v ponorných lázních, v ultrazvukových myčkách, jakož i pro ruční čištění. Zvláště je vhodný pro odstraňování leštící pasty z mosazi.

- Díky hydrofobnímu efektu mohou být kapky prostředku ponechány na dílech, čistící roztok stéká rychle z povrchu pryč. Protože netvoří žádné „vodní“ skvrny, sušením se urychlí.
Před dalším zpracováním není nutné oplachovat.

Hebrolan TUN 500 H  Vám přinese zřetelné výhody a užitek

Hospodárnost	Univerzální nasazení (mytí ponorem i ultrazvukem při malých množstvích a dlouhých intervalech).

Dlouhá doba životnosti	Neobsahuje žádné rozpouštědla, použité tenzidy jsou biologicky odbouratelné.

Nejedovaté	Nevznikají žádné zdraví škodlivé páry.

Použití

| Koncentrace pro použití | 2 – 8 % |
| --- | --- |
| Teplota lázně | 20 – 70 °C |
| Čas průběhu čištění | 1 – 10 minut |

Příprava

Zásobník naplníme vodou. Potom přidáme Hebrolan TUN 500 H v potřebném množství. Nakonec nádrž zahřejeme na pracovní teplotu.