Antikorozní ochrana pro všechny kovy

Resost 7 - 3

- univerzálně použitelný prostředek na ochranu proti korozi

- vysokoviskózní

- vytvoří bílý, tvrdý, voskový ochranný film

- vytěsňuje vodu

- k okamžitému použití a zvlášť snadno odstranitelný, např. pomocí typů Hebrosol

- snadná manipulace

- neobsahuje sloučeniny barya, díky tomu vyšší pracovní bezpečnost pro uživatele.

Oblasti použití

- Stroje a části zařízení pro venkovní uskladnění, také v nepříznivých podmínkách

- pro střědnědobou až dlouhodobou ochranu při vnitřním i venkovním uskladnění

Použití:

Resost 7 - 3 lze nanášet nástřikem, ponorem nebo nátěrem. Vzniklý film spolehlivě chrání před korozí a v případě potřeby jej lze snadno odstranit.

Technické údaje:

Ochranný film:				tvrdý, voskovitý

Bod hoření:					30°C

Barva:						bílá

Třída dle

nařízení o hořlavých kapalinách (FbV)	A II

Hmotnost vrstvy:				3 g/m2

Hustota:					0,78 g/cm3

Třída ohrožení vody:			1

Zkouška Kesternich: 			> 75 dní
Zkouška v solné mlze:			48 R5